Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat masą mineralną oraz grysami twardymi i emulsją asfaltową na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno.

REMONT CZĄSTKOWY

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania – dotyczące wykonania i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową średniej grub. 5 cm z wycięciem łat.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych zostaną wykonane na drogach

| - ul. Foluska - ul. Odzyskania Niepodległości - ul. Dworcowa - ul. Chrobrego - ul. T. Kościuszki - ul. 22 Stycznia - ul. Piastowska - ul. Mogileńska - ul. Toruńska - ul. M. Kopernika - Pl. Św. Wojciecha - Pl. J. Kilińskiego - ul. Dąbrowskiego - ul. J. Kochanowskiego - ul. Słoneczna - ul. Śniadeckich - 1 Maja - ul. XX-lecia PRL - ul. Osiedlowa - ul. St. Czarnieckiego - ul. Św. Jana - ul. Sportowa - Pl. Kosmowskiego - ul. Wiosny Ludów - ul. M. Konopnickiej - dr. do oczyszczalni - ul. Szymańskiego - ul. Długa - ul. B. Prusa Ogółem: | - 40 m2 - 100m2 - 30 m2 - 60 m2 - 50 m2 - 40 m2 - 30 m2 - 60 m2 - 30 m2 - 60 m2 - 50 m2 - 30 m2 - 40 m2 - 30 m2 - 10 m2 - 40 m2 - 30 m2 - 60 m2 - 20 m2 - 60 m2 - 15 m2 - 10 m2 - 35 m2 - 15 m2 - 30 m2 - 50 m2 - 100 m2 - 30 m2 - 10 m2 1165 m2 |
| --- | --- |

1.4. Określenia podstawowe

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową grubości średnio 5 cm przy użyciu masy 101,1 kg na 1 m2. Masa bitumiczna standard II.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z poleceniami przedstawicieli: mgr Paweł Piechowiak, Andrzej Kamyszek.

- Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej wg zasady niniejszej SST są:

- masa mineralno-asfaltowa standardu II odpowiadająca wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym

BN-74/8934-06 Drogi samochodowe – Nawierzchnie z mas bitumicznych.

- Sprzęt

3.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wykonany ręcznie z mechanicznym wycięciem łat oraz mechanicznym zwałowaniem walcem drogowym 10-12 MG.

3.2.  Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego masą bitumiczną powinien wykazać 	się następującym sprzętem:

- zapewnieniem o możliwości korzystania z wytwórni stacjonarnej (wytwórni mas bitumicznych) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o standardzie II z atestem,

- walcem spalinowym średnim lub ciężkim stalowym lub wibracyjnym,

- samochodem samowyładowczym z pokryciem brezentowym,

- piłą mechaniczną do cięcia nawierzchni.

- Transport

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta brezentem.

Czas trwania od załadowania do wbudowania nie powinien przekraczać 3 godzin 
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

- Wykonanie robót

5.1. Zakres wykonanych robót.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie jak w pkt 1.3.

Ilość koniecznego do wykonania remontu nie może przekroczyć wartości 60.000 EURO.

5.2. Technologia wykonania remontu.

Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną obejmuje:

- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną lub frezarką z nadaniem 	   regularnych kształtów,

- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,

- ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca oraz krawędzi,

- rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub kilku warstwach,

- zagęszczenie ułożonej warstwy masy walcem samojezdnym,

- zasypanie kruszywem 0-5 mm.

- Kontrola jakości robót

6.1. Badania remontu cząstkowego nawierzchni obejmują:

- oględziny zewnętrzne

- pomiar równości

Przy oględzinach zewnętrznych ustala się:

- czy miejsca naprawiane nie są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem 	   przez koła pojazdów śladów na nawierzchni,

- czy miejsca naprawiane nie są niedobitumowane, co charakteryzuje się ruchem ziaren,

- czy bitum przy remoncie nie został przegrzany, co charakteryzuje się łatwością wyjęcia 	  ręcznie poszczególnych ziaren kruszywa z miejsca naprawianego.

6.2. Pomiar równości.

Pomiar równości wykonuje się przez przyłożenie do naprawianej nawierzchni łaty 	brukarskiej 4-metrowej wzdłuż osi nawierzchni lub łaty profilowanej w poprzek 	nawierzchni i pomierzenie prześwitów.

6.3. Ocena wyników.

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli 	wszystkie badania dadzą wynik pozytywny.

- Obmiar łat

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanego remontu nawierzchni. Przy obmiarze łat długość 
i szerokość należy zaokrąglić do 10 cm. Powierzchnie remontów cząstkowych przyjęto jako orientacyjne, ostateczna wartość za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona po wykonaniu robót na podstawie obmiaru powykonawczego.

- Odbiór robót

Odbiór robót na drogach w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wykonania remontu.

- Podstawa płatności

Należność za wykonany remont cząstkowy nawierzchni płatna w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury z protokołem odbioru robót.

- Projekt organizacji robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca przedstawi zamawiającemu projekt organizacji ruchu drogowego lub zabezpieczenia i oznakowania robót zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji, właściwy organ wojskowy (jeżeli droga przebiega w rejonie przyległym do obiektów wojskowych), właściwy Zarząd Dróg i zatwierdzony przez Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym.

- Prowadzenie robót

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót oraz zabezpieczenia pod względem p.poż. i bhp.

Roboty należy oznakować zgodnie z Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym – Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992 r. (Dz. U. Nr 485 z 22.12.1992 r.).

- Wykonawca robót / kierownik robót musi posiadać uprawnienia na prowadzenie robót 
o danej specjalności wynikające z Prawa Budowlanego oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Przepisy związane

BN-67/8934-03	Drogi samochodowe – remontu cząstkowe nawierzchni bitumicznych

BN-74/8934-06	Drogi samochodowe – nawierzchnie z mas bitumicznych

BN-84/6773-02	Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni bitumicznych.

REMONT  CZĄSTKOWY  GRYSAMI  TWARDYMI  
I  EMULSJĄ  ASFALTOWĄ K – 65%

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

1.  Wstęp

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu cząstkowego powierzchni bitumicznych grysami twardymi i emulsją asfaltową śred. grubości 4 cm.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. W zależności od wielkości i rodzaju uszkodzeń nawierzchni, natężenia ruchu przewiduje się zastosowanie następujących technologii usuwania tych uszkodzeń: remont grysami i emulsją przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów) natryskujących pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo i emulsję; remont grysami i emulsją przy użyciu skraplarek i walców lub zagęszczarek, techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych zostaną wykonane na drogach:

- droga Popielewo w kier. RSP          – 150 m2,

- droga Niewolno – Pasieka              – 1000 m2,

3) droga Mijanowo-Szydłowo II        -  150 m 2,

4) droga Miaty                                      – 25 m2,

  - droga Wymysłowo                           - 100 m2,

  - droga Miława				- 30 m2,

  - droga Trzemżal - do szkoły 		-125 m2,

  - droga Grabowo- Gołąbki		- 200 m2,

Ogółem:                            1780 m2

2.  Materiały

2.1. Do kalkulacji kosztu naprawy nawierzchni (wykonania remontów cząstkowych nawierzchni zgodnie z niniejszą SST) przyjąć należy zastosowanie następujących materiałów:

2.1.1. Grys – powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B 11112 1996. Ponadto kruszywo powinno być klasy I, czyste i suche, dowożone bezpośrednio przed wbudowaniem. W zależności od głębokości uszkodzeń należy zastosować kruszywo o frakcji 2/4; 4/6,3; 6,3/12,8; 12,8/20. W przepadku głębokich uszkodzeń powyżej 4 cm oraz uszkodzeń podbudowy dopuszcza się stosowanie kruszywa o frakcji 20/31,5.

2.1.2. Kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana szybkorozpadowa klasy K1-70 wg EmA-99 MP wg EmA-99.

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

3. Sprzęt

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni do naprawy.

Wykonawca powinien zapewnić użycie (w zależności od potrzeb) następującego sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy:

- przecinarki z diamentowymi tarczami, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działającego urządzenia do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),

- sprężarki o wydajności 2-5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu 0,3-0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.2. Skrapiarki.

W przypadku braku remontera Wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiednich skraplarek do emulsji asfaltowej stosowanych w technice naprawy: sprysk lepiszczem i posypanie kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego (na sekundę) wydatku lepiszcza by zapewnić równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości na m2.

3.3. Do wykonywania remontu cząstkowego grysami Wykonawca powinien posiadać następujący sprawny technicznie sprzęt:

- remontem (wyposażony w zbiornik na emulsję oraz zasobnik kruszywa),

- skraplarkę z lancą,

- płytę wibracyjną, walec drogowy ogumiony.

4. Wykonanie robót

4.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy.

Trwałość naprawy nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt figury geometrycznej np. prostokąta,

- usunięcie luźnych odruchów nawierzchni,

- usunięcie wody, osuszenie uszkodzonego miejsca,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn, żwiru, piasku i pyłu.

4.2. Naprawa nawierzchni grysem i emulsją.

Zaleca się zastosowanie specjalnych remonterów natryskujących pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną emulsją asfaltową.

Remontem umożliwia jednocześnie oczyszczenie naprawionego miejsca sprężonym powietrzem. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (2/4 lub 4/6,3 mm).

Różnice w poziomie łaty i istniejącej nawierzchni przeznaczonych dla ruchu powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm pomierzone pod 4 m łatą profilowaną lub pomiarową. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką. Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zgęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. Jeśli wybój powstał wokół pęknięcia poprzecznego lub podłużnego, to po jego naprawieniu należy niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie szczelinę 
o szerokości 12 mm i głębokości 25 mm, a następnie wypełnić ją zalewą kauczukowo-asfaltową, zgodnie z OST d-0,5.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inżynierowi do akceptacji.

5.2. Badania po zakończeniu robót:

-  oględziny zewnętrzne

-  pomiary równości

-  pomiar wykonanych łat.

5.2.1. Oględziny zewnętrzne.

Przy oględzinach zewnętrznych ustala się czy:

- miejsca naprawione nie są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na nawierzchni,

- miejsca naprawione nie są niedobitumowane, co charakteryzuje się ruchem ziarn kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła pojazdów.

5.2.2. Pomiar równości wykonuje się przez przyłożenie do naprawionej nawierzchni łaty o długości 3 m wzdłuż miejsca remontowanego.

Różnice w poziomie łaty i istniejącej nawierzchni przeznaczonych dla ruchu powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm pomierzone od 4 m łatą profilowaną lub pomiarową.

5.3. Postępowanie w przypadku ujemnego wyniku badania.

5.3.1. Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocące się miejsca należy przysypać miałem kamiennym lub czystym, gruboziarnistym piaskiem.

Miejsca pęczniejące (wygórowane) należy ściąć do poziomu jezdni 
i przysypać miałem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt dużych spęcznieniach nawierzchnie w miejscu naprawionym należy rozebrać i remont przeprowadzić ponownie. Przy niedostatecznej ilości użytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza przegrzanego, luźne ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie.

6. Obmiar robót

Jednostką obmiarowi wykonania remontu cząstkowego jest 1 m2 wykonania remontu nawierzchni. Przy obmiarze łat długość i szerokość należy zaokrąglić do 10 cm.

Powierzchnie remontów cząstkowych przyjęto jako orientacyjne, ostateczna wartość za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona po wykonaniu robót na podstawie obmiaru powykonawczego.

7. Odbiór robót

Podstawą do dokonania odbioru robót wykonanego remontu powinny być następujące dane i dokumenty:

-  wyniki oględzin

-  obmiar wykonanych robót

-  pomiar równości

8. Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym 
w m2 wykonanego remontu, wynikającego z obmiaru.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- oczyszczenie ręczne z odrzuceniem zanieczyszczeń na pobocze,

- dostarczenie sprzętu i materiałów na budowę,

- skropienie ręczne emulsją przy użyciu lancy,

- ręczne rozdzielenie grysu i klinca lub mechanicznie,

- zagęszczenie,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

9. Przepisy związane

Ogólne Specyfikacje Techniczne D-M-00.00.00. Wymagania ogólne.

Zarządzenie MTiGM oraz SW nr 181 z dnia 6 czerwca 1990 r. (MP nr 24 z 1990 r.). Ogólne Specyfikacje Techniczne:

D-05.03.08./09 Nawierzchnia podwójnie lub pojedynczo powierzchniowo utrwalana.

Warunki techniczne – drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99-wyd.II poprawione i uzupełnione.

Normy: BN-84/6774-02 Grysy …

PN-65/C-96170 Asfalt drogowy …

PN-61/S-96504 Wypełniacz…

BN-71/6271-02 Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa do remontu grysami

.............................................		                                    ....................................................

miejscowość, data	                                                                                     podpis osoby upoważnionej