SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### Roboty betonowe

SST 3.0

ZADANIE:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą konstrukcji dachu

LOKALIZACJA:

ul. T. Kościuszki 22

62–240 Trzemeszno

INWESTOR:

Gmina Trzemeszno

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62 - 240 Trzemeszno

OPRACOWANIE:

Kosztorysowa Obsługa Inwestycji „FILIP” Mateusz Filipiak

Międzylesie 6G

64–610 Rogoźno

DATA: 25 czerwca 2014 r.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	2

1.1	Przedmiot i zakres  specyfikacji	2

1.2	Określenia podstawowe	2

1.3	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).	2

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	4

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	5

5.	WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT	5

5.1	Ogólne wymagania.	5

5.2	Wytwarzanie mieszanki betonowej	5

6.	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT	6

6.1	Kontrola jakości betonu	6

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT	7

8.	ODBIÓR ROBÓT	7

9.	ROZLICZENIE ROBÓT	7

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	8

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres  specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

betonowych dla zadania: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą

konstrukcji dachu”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z betonowaniem:

- wieńców

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45200000-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  | 45260000-7 |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne |
|  |  | 45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe |
|  |  | 45262311-4 | Betonowanie konstrukcji |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Klasy betonu

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się następujące klasy betonu:

- klasa betonu C16/20.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót.

Składniki mieszanki betonowej

Cement portlandzki

Do pozostałych elementów konstrukcji dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych.

Cement portlandzki spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku",  PN-EN 197-2:2002 "Cement -Część 2: Ocena zgodności.

Cechy charakterystyczne cementu:

- wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach ≥ 20,0 MPa),

- szybki przyrost wytrzymałości,

- wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),

- stabilne parametry jakościowe,

- wysokie ciepło hydratacji.

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg . Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytwórni i miejscowości,

- masa worka z cementem,

- data wysyłki,

- termin trwałości cementu.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

Świadectwo jakości cementu.

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 197-2:2002 .

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy   PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3+A1:2009 i PN-EN 196-6:1997.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3+A1:2009 i PN-EN 196-6:1997,

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3+A1:2009 i PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.

Magazynowanie i okres składowania.

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

  - dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),

  - dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

  - 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

  - po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008, PN-EN 932-3:1999, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

    - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

    - 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

    - składu ziarnowego,

    - kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2008,

    - zawartości pyłów mineralnych,

    - zawartości zanieczyszczeń obcych.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

Woda

Woda  do zarabiania betonu powinna odpowiadać normom PN - EN 1008:2004.

Niedopuszczalne jest  stosowanie wody zanieczyszczonej organicznie i chemiczne lub z    dużą zawartością związków mineralnych.

Kontrolowana woda wodociągowa jest zawsze dopuszczalna do stosowania

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno

się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.

Za jakość sprzętu  dla betonu towarowego odpowiada producent.

Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje się sprzęt :

- Przygotowanie mieszanki betonowej:

- betoniarki o wymuszonym działaniu,

- dozowniki wagowe o odpowiedniej dokładności.

- Wykonanie deskowań

- zgodnie ze złożonym zamówieniem i ustalonymi warunkami z Podwykonawcą.

- Przygotowanie rusztowań.

- Przygotowanie zbrojenia wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  SST 3.1 ,

- Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej:

- pojemniki do betonu,

- pompy do betonu,

- sprężarki do pneumatycznego podawania mieszanki betonowej,

- wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy,

- wibratory przyczepne,

- łaty wibracyjne.

- Do obróbki i pielęgnacji betonu:

- zacieraczki do betonu,

- szlifierki do betonu,

- zraszacze wodne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. – przy temperaturze +15ºC,

- 70 min. – przy temperaturze +20ºC,

- 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

- WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT

  - Ogólne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

  - Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie składników.

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody,

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym

działaniu.

Dla potrzeb budowy  obiektów wymienionych w p.1.1 beton pobierany będzie z

Wytwórni Betonów.

Produkcja betonu oparta na recepturach gwarantujących właściwości betonu

wymienione w projekcie konstrukcji.

Układanie mieszanki betonowej

W zależności od przyjętych rozwiązań transportowych  oraz poziomu prowadzenia robót

betoniarskich, sposób układania jest zróżnicowany.

Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów  konstrukcyjnych obowiązują następujące wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a    powierzchnia na której występują nie  większa niż 1% powierzchni odpowiedniej ściany. Równość gorszej powierzchni

ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać warunkom

technicznym odbioru podłoży pod izolacje.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże gruntowe pod

względem nośności założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

Wykonanie podłoży betonowych na gruncie.

Do  robót betoniarskich  w zakresie wykonania podłoży posadzkowych na gruncie

odnoszą się wymagania dotyczące betonów konstrukcyjnych z uwzględnieniem

dodatkowych warunków przed rozpoczęciem robót:

- odbioru podłoża piaskowego ze sprawdzeniem stopnia zagęszczenia,

- sprawdzenie rzędnej podłoża piaskowego,

- sprawdzenie projektowanej rzędnej wierzchu betonu.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

  - Kontrola jakości betonu

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.

Na producencie betonu towarowego spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz przedstawienie zamawiającemu deklarację zgodności z każdej partii produkcyjnej oraz metryczkę badań zamówionego betonu w zakresie badań podstawowych:

- klasa betonu określona przez:

- wytrzymałość na ściskanie,

- wytrzymałość na rozciąganie,

- konsystencja,

- urabialność,

- określenie c/w, ilości cementu,

oraz  badań dodatkowych na:

- nasiąkliwość,

- mrozoodporność,

- moduł sprężystości,

Wykonawca powinien zlecić sprawdzenie w niezależnej Jednostce Badawczej przywożonego betonu przynajmniej co kondygnację dla każdego obiektu. Wskazana jest kontrola do uzgodnienia z inspektorem nadzoru częstszej kontroli jakości dla każdego asortymentu elementów.

Elementy głównej konstrukcji nośnej tj. słupy, podciągi wymagają kontrolnych badań zleconych przez Wykonawcę  przy minimalnej ilości 3 próbek na partię betonu.

Wcześniejsze rozdeskowanie elementów konstrukcyjnych wymaga sprawdzenia osiągnięcia przez beton minimalnej wytrzymałości wymaganej w planie betonowań.

W dzienniku budowy i dzienniku betonowań należy zapisywać każdy transport betonu oraz betonowany element.

Przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu jest po stronie Wykonawcy.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować „Plan kontroli jakości betonu” dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

- badanie składników betonu,

- badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350,

- badania  betonu wg PN-EN 12390,

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania ogólne".

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. Jednostką obmiarową jest [ m3 ] - objętości konstrukcji betonowych i żelbetowych,

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości.

- ROZLICZENIE ROBÓT

- Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

- Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- Normy

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

PN-EN 206-1:2003/A2:2006   Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002 	Cement Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 196-1:2005 	Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2:2006 	Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997	Metody badania cementu – Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 932-1:1999 	Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.

PN-EN 933-4:2008 	Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu.

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.

PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2008 	Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350		Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390		Badania betonu.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.